- Una ossidazione wet su Silicio (111) viene eseguita per 30’ a 1000°C, e quindi prosegue, sempre in condizioni wet, per altri 30’ a 1100°C.

Calcolate lo spessore di ossido dopo i primi 30’ ed al termine del processo.

Si tratta di usare la prima colonna della tabella dei valori.

| K1(m) | 2.3910-6 |
| --- | --- |
| K2(m2/hour) | 214 |
| E1 (eV) | 1.29 |
| E2 (eV) | 0.71 |
| xi(m) | 0 |

ricordando che lo spessore iniziale xi ha il valore indicato in tabella solo per la prima fase mentre, ovviamente, nella seconda fase vi sarà uno spessore corrispondente a quello fino ad allora cresciuto.

Per la prima fase

T=1000°C=1273°K		kT=0.110 eV

essendo xi=0, ,

Nella seconda fase, questo x0 assume il ruolo di xi.

Abbiamo:

T=1100°C=1373°K		kT=0.118 eV

e quindi

Essendo in questa seconda fase xi=0.288 m, abbiamo:

, per cui si ha un tempo totale t+t0 =0.733hours

# P

n

n

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

p

Ossidazione termica, Litografia ossido,

Diffusione regioni Source e Drain

n

n

p

Rimozione ossido,

Ossidazione sottile (dry)

Deposizione e litografia Nitruro in regione di gate

n

n

p

Ossidazione spessa su ossido sottile

pre-esistente. Il nitruro impedisce

la crescita dell'ossido nella regione di gate

n

n

p

Rimozione nitruro

Deposizione e litografia polysilicon

di gate

n

n

p

Litografia ossido spesso

Deposizione metallo e litografia

Connessioni Source, Drain e Gate

n

n

-----

Si

SiO2

Al

Ossidazione termica  +

litografia contatto 1°livello metal

Deposizione metallo 1° livello+

litografia

Deposizione ossido (NON OSSIDAZIONE!!!)   + litografia contatti 2°livello

Deposizione ossido finale

(NON OSSIDAZIONE!!!)

Deposizione metallo 2°livello

+ litografia

# P

n

n